|  |
| --- |
| ТАЙФУН МАСТЕР № 33 |
|  |
| ТАЙФУН МАСТЕР № 33  **Область применения:**  Шпатлевка «Тайфун Мастер» №33 применяется для окончательного выравнивания поверхностей внутри помещений выполненных из гипсокартонных (ГКП) и гипсоволокнистых (ГВП) плит, а также гипсовых, известково-цементных, цементных штукатурок и бетона. Состав может применяться для заделки выбоин, сколов на поверхности, для заполнения швов в стыках ГКП и ГВП.  Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масля­ных пятен и других веществ и образований, препятствующих адгезии шпат­левочного состава. Поверхность рекомендуется укрепить грунтовкой "Тайфун Мастер" №100 или "Тайфун Мастер" №102 (концентрат), а гладкие основания с высокой плотностью и небольшой поглощаемостью - "INTER-GRUNT" "Тайфун Мастер" №101 .  **Способ приготовления:**  В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать сухую смесь «Тайфун Мастер» №33 в ориентировочной пропорции 15кг состава на 6,5 - 7,5 литра воды. Применение каких-либо добавок не допускается. Вымешивать состав до однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксером). По истечении 5 минут повторно перемешать. Полученный состав сохраняет свои свойства в течение 60 минут.  **Нанесение:**  Шпатлевка наносится на поверхность основания слоем толщиной 0,2-3,0 мм при помощи металлического шпателя. После высыхания Поверхность необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой.  **Технические характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Рабочая температура основания и окружающей среды | от +5ºС до +25ºС | | Цвет | белый | | Расход на 1мм толщины слоя | прим. 0,9-1,1 кг/м2 | | Толщина слоя | 0,2 - 3,0 мм | | Время использования готового состава | прим. 60 мин | | Адгезия | не менее 0,6 МПа | | Коэффициент паропроницаемости | не менее 0,03 мг/м·ч·Па | | Усадка покрытия в слое рабочей толщины | признаков усадки нет |   **Расход:**  Ориентировочный расход сухой смеси составляет прим. 0,9-1,1 кг/м2. Фактический расход зависит от характера поверхности и опыта рабочего.  **Инструмент:**  Пластмассовая емкость, электродрель с мешалкой корзиночного типа (миксер), шпатель.  **Транспортирование и хранение:**  Шпатлевка «Тайфун Мастер» №33 должна транспортироваться и храниться в заводской упаковке в сухих условиях.  **Требования безопасности:**  -  к работам по приготовлению и применению состава не следует допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей.  -  в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз.  **Состав:**  Смесь гипса, полимерного связующего, наполнителя и добавок.  **Срок хранения:**12 месяцев с даты изготовления.  **МАССА НЕТТО:**15 кг  **Шпатлевка белая В ПМ, гипсовая 1 СС «Тайфун Мастер» №33 СТБ 1263-2001**  **Советы Мастера:** 1. Применяемые для работы инстру­менты должны быть выполнены из некорро­диру­ющих материалов.  2. Тщательно очищайте емкость перед каждым новым замесом, так как это сильно влияет на характеристики состава. 3. Рекомендуемая толщина слоя 0,2-3,0 мм. 4. Последующий слой шпатлевки наносите после высыхания предыдущего.  5. Работать необходимо в защитных пер­чатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. |